勐海县勐遮镇下曼来至西定乡上曼来油路续建工程简   报

第（三）期

勐海县交通局                            2009年11月23日

勐海县勐遮镇下曼来村至西定乡上曼来村公路油路改造工程，自2009年10月20日进场开工续建设来，共投入各类工程机械6台套，组织工程技术人员4人、民工20余人。在施工过程中精心组织，克服了行车干扰大，特别是运矿车辆密度大、超载碾压等困难，即保证了车辆通行，又确保了工程的顺利进展。

截止2009年11月15日，共计完成全段路基调型及级配碎石基层辅筑，2009年11月16日通过路基级配层转序验收，转入下步施工工序，完成总投资约180万元。2009年11月17日，进行水泥稳定层试验段铺筑，铺筑水泥稳定层200米，并通过现场质量检测，达到设计要求，现进入水泥稳定层保养期。